
长春市2026年合成树脂乳液内墙涂料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取2份样品，每份不少于3kg，一份为检验样品，一份为备用样品。应尽量整包装抽取，避免分装。如需配套底漆，抽取底漆2份，每份不少于0.5kg，一份为检验样品，一份为备用样品。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 30981.1—2025

GB/T 6750—2007

GB/T 9754—2025

GB/T 41953—2022
GB/T 23986.2—2023

	2
	SVOC含量
	GB 30981.1—2025

GB/T 6750—2007

GB/T 9754—2025

GB/T 41953—2022
GB/T 23986.2—2023

	3
	甲醛含量
	GB/T 23993—2009

	4
	苯系物总和含量
	GB/T 23990—2009

	5
	总铅（Pb）含量（限色漆）
	GB/T 30647—2014

	6
	总砷（As）含量
	GB/T 30647—2014

	7
	可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆）
	GB/T 23991—2009

	8
	烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量
	GB/T 31414—2015

GB 30981.1—2025

	9
	甲基异噻唑啉酮（MIT）含量
	GB/T 37363.1—2019

	10
	低温稳定性（3次循环）
	GB/T 9755—2024

GB/T 9268—2008

	11
	低温成膜性
	GB/T 9755—2024

GB/T 1728—2020

	12
	对比率（白色和浅色）（含铝粉、珠光颜料的涂料除外）
	GB/T 9755—2024

GB/T 23981.1—2019 

	13
	耐碱性
	GB/T 9755—2024

GB/T 9265—2009

GB/T 1766—2008

	14
	耐洗刷性
	GB/T 9755—2024

GB/T 9266—2009


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 30981.1—2025 涂料中有害物质限量  第1部分：建筑涂料
GB/T 9755—2024 合成树脂乳液墙面涂料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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