防水卷材  产品质量市监督抽查结果

| 检验机构名称 | 长春市产品质量监督检验院 | 检验机构社会统一信用代码 | 12220100423204152T |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品种类 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 标称生产单位名称 | 标称商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 检验结论 | 主要不合格项目 | 备注 |
| 1 | 建筑装饰装修材料 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 长春市二道区齐胜物资经销处 | 盘锦新佰利防水建材有限公司 | / | SBS I PY M PE 4 7.5 7500×1000×4 | 合格品 | 2020.04.12 | 不合格 | 可溶物含量 |  |
| 2 | 建筑装饰装修材料 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 二道区熠龙物资经销处 | 盘锦新佰利防水建材有限公司 | / | SBS I PY M PE 4 7.5 7500×1000×4 | 合格品 | 20201017 | 不合格 | 可溶物含量 |  |
| 3 | 建筑装饰装修材料 | 改性沥青防水卷材 | 二道区聚源防水保温材料经销处 | 大庆市雨露霸防水材料厂 | / | SBS I PY PE 4.0-20 ° | 合格品 | / | 不合格 | 接缝剥离强度 |  |
| 4 | 建筑装饰装修材料 | 聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材 | 二道区释佑物资经销处 | 灯塔市艺霖防水材料厂 | / | FS2 400g/m2 | 合格品 | / | 不合格 | 拉伸强度/撕裂强度 |  |
| 5 | 建筑装饰装修材料 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 二道区禹奥物资经销处 | 吉林市华丰防水材料厂 | 图形商标 | SBS I PY 4 7.5 | 合格品 | / | 不合格 | 接缝剥离强度 |  |
| 6 | 建筑装饰装修材料 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 二道区宏胜防水物资经销处 | 沈阳市益友建材有限公司抚顺分公司 | / | SBS 1 PY PE 4 10 | 合格品 | 2020.06.01 | 合格 |  |  |
| 7 | 建筑装饰装修材料 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 二道区宏胜防水物资经销处 | 黑龙江宏玛防水科技有限公司 | / | SBS 1 PY PE S 4 | 合格品 | 2020.10.7 | 合格 |  |  |
| 8 | 建筑装饰装修材料 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 二道区易美物资经销处 | 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 | FASION 风行 | SBS I PY 3mm | 合格品 | 2020年09月13日 | 合格 |  |  |
| 9 | 建筑装饰装修材料 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 二道区易美物资经销处 | 锦州东方雨虹防水技术有限责任公司 | 图形商标 | SBS I PY 4mm | 合格品 | 2020年09月04日 | 合格 |  |  |
| 10 | 建筑装饰装修材料 | 高分子丙纶复合防水卷材 | 二道区德瑞兴物资经销处 | 长春胜邦建筑材料有限公司 | / | 400g/m2 | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 11 | 建筑装饰装修材料 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 二道区德瑞兴物资经销处 | 吉林市欧创实业有限公司 | 图形商标 | SBS I PY S 4mm×10m | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 12 | 建筑装饰装修材料 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 二道区施美德防水保温材料经销处 | 科顺防水科技股份有限公司 | 科顺 | SBS I PY S PE3 10 | 合格品 | 2020.10.17 | 合格 |  |  |
| 13 | 建筑装饰装修材料 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 二道区施美德防水保温材料经销处 | 科顺防水科技股份有限公司 | 科顺 | SBS I PY S PE4 10 | 合格品 | 2020.4.25 | 合格 |  |  |
| 14 | 建筑装饰装修材料 | SBS改性沥青防水卷材 | 二道区卫方物资经销处 | 科顺防水科技股份有限公司 | 图形商标 | SBS I PY S PE4-20（7.5m2） | 合格品 | 2020.9.26 | 合格 |  |  |
| 15 | 建筑装饰装修材料 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 二道区豫雨王防水材料经销处 | 吉林市艾德工贸有限责任公司防水卷材分公司 | 斯达克 | SBS I PY （750×100）cm 4mm | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 16 | 建筑装饰装修材料 | 弹性体（SBS）改性沥青防水卷材 | 二道区豫雨王防水材料经销处 | 吉林省豫王建能实业股份有限公司 | 图形商标 | SBS I PY S PE 4 7.5 | 合格品 | 2020081301B | 合格 |  |  |
| 17 | 建筑装饰装修材料 | 弹性体SBS改性沥青防水卷材 | 二道区鸿利防水保温材料经销处 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 图形商标 | SBS I PY S PE 4 10 | 合格品 | 2020.10.10 | 合格 |  |  |
| 18 | 建筑装饰装修材料 | SBS改性沥青防水卷材 | 二道区鸿利防水保温材料经销处 | 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 | / | SBS I PY S PE 3 | 合格品 | 2020.6.22 | 合格 |  |  |
| 19 | 建筑装饰装修材料 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 二道区汇阳多彩防水材料经销处 | 吉林省梅河口市汇阳防水有限公司 | 图形商标 | SBS I PY S PE 4 | 合格品 | 2020.10.17 | 合格 |  |  |
| 20 | 建筑装饰装修材料 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 二道区和泰物资经销处 | 吉林省光禹建筑材料有限公司 | / | SBS I PY S PE 4 | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 21 | 建筑装饰装修材料 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 二道区益鑫物资经销处 | 山东汇源建材集团有限公司 | / | SBS I PY M PE 4 | 合格品 | 2020.9.28 | 合格 |  |  |
| 22 | 建筑装饰装修材料 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 长春市二道区通达防水材料经销处 | 吉林省通达防水科技有限公司 | 图形商标 | SBS I PY S PE 4 7500×1000×4 | 合格品 | 2020.10.23 | 合格 |  |  |
| 23 | 建筑装饰装修材料 | 高分子防水卷材聚乙烯丙纶 | 二道区鸿利防水保温材料经销处 | 中国·长春万洋工程有限公司 | / | 400g/m2 | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 24 | 建筑装饰装修材料 | 聚乙烯丙纶高分子防水卷材 | 二道区和泰物资经销处 | 吉林省光禹建筑材料有限公司 | / | 400g/m2 | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 25 | 建筑装饰装修材料 | 聚乙烯高分子防水卷材 | 长春市二道区通达防水材料经销处 | 吉林省通达防水科技有限公司 | 图形商标 | 400g/m2 | 合格品 | 2020.9.27 | 合格 |  |  |
| 26 | 建筑装饰装修材料 | 聚乙烯丙（涤）纶高分子复合防水卷材 | 二道区益鑫物资经销处 | 辽阳市太子河区道西庄村 | 崇伦 | FS2-87000×1150×0.8mm | 合格品 | 2020.10.20 | 合格 |  |  |
| 27 | 建筑装饰装修材料 | 高分子聚乙烯丙/涤纶一次成型抗渗防水卷材 | 二道区凯迪防水材料经销处 | 灯塔双奥新型防水卷材厂 | / | FS2 400g/m2 | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 28 | 建筑装饰装修材料 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 二道区凯迪防水材料经销处 | 吉林博格瑞玛防水科技有限公司 | 图形商标 | SBS I PY S 4 | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 29 | 建筑装饰装修材料 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 吉林省金雨盾建材有限公司 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 图形商标 | SBS I PY PE 4 | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 30 | 建筑装饰装修材料 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 吉林省金雨盾建材有限公司 | 吉林省豫王建能实业股份有限公司 | / | SBS I PY PE 4 | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 31 | 建筑装饰装修材料 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 长春市二道区鑫龙跃物资经销处 | 辽宁大禹防水科技发展有限公司 | 大禹 | SBS II PY PE 4 | 合格品 | 20092501031 | 合格 |  |  |
| 32 | 建筑装饰装修材料 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 二道区轩敏物资经销处 | 吉林省通业建材有限公司 | / | SBS I PVS PE 3 I型 3 | 合格品 | 2020.10.12 | 合格 |  |  |
| 33 | 建筑装饰装修材料 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 二道区轩敏物资经销处 | 吉林省通业建材有限公司 | / | SBS I PVS PES I型 4 | 合格品 | 2020.10.12 | 合格 |  |  |
| 34 | 建筑装饰装修材料 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 长春市二道区天策物资经销处 | 吉林博格瑞玛防水科技有限公司 | 图形商标 | SBS I PY S4 | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 35 | 建筑装饰装修材料 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 长春市二道区鸿业防水材料经销处 | 天津市禹红建筑防水材料有限公司 | 图形商标 | PY I Pe 4 | 合格品 | 2020.5.29 | 合格 |  |  |
| 36 | 建筑装饰装修材料 | YWR-411弹性体改性沥青防水卷材 | 二道区利众物资经销处 | 禹王防水建材集团有限公司 | 图形商标 | SBS I PY PE PE 4 | 合格品 | 2020.10.21 | 合格 |  |  |
| 37 | 建筑装饰装修材料 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 二道区万冠物资经销处 | 吉林博格瑞玛防水科技有限公司 | 图形商标 | SBS I PY S 4 | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 38 | 建筑装饰装修材料 | 弹性体SBS改性沥青防水卷材 | 二道区金汤防水保温材料经销处 | 吉林省金施王建筑防水材料有限公司 | 金施王 | SBS I PY S PE 4 | 合格品 | 2020.10.5 | 合格 |  |  |
| 39 | 建筑装饰装修材料 | 聚乙烯丙纶高分子防水卷材 | 长春市二道区鑫龙跃物资经销处 | 盘锦奥瑞奇防水建材有限公司 | / | 400g/㎡ | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 40 | 建筑装饰装修材料 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 二道区轩敏物资经销处 | 亨通防水材料有限公司 | / | FS 400g/㎡ | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 41 | 建筑装饰装修材料 | 聚乙烯丙纶一次成型抗渗防水卷材 | 长春市二道区天策物资经销处 | 辽阳市太子河区冠源防水材料厂 | 图形商标 | 400g/㎡ | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 42 | 建筑装饰装修材料 | 聚乙烯高分子丙纶复合防水材料 | 长春市二道区鸿业防水材料经销处 | 灯塔市天际新型防水有限公司 | / | 300g/㎡ | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 43 | 建筑装饰装修材料 | 聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材 | 二道区万冠物资经销处 | 辽宁省鑫源建筑防水卷材厂 | 图形商标 | FS2 400g/㎡ | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 44 | 建筑装饰装修材料 | 聚乙烯丙纶高分子防水卷材 | 二道区金汤防水保温材料经销处 | 辽宁省大石桥市天瑞防水材料厂 | / | 300g/㎡ | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 45 | 建筑装饰装修材料 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 二道区凯迪防水材料经销处 | 吉林博格瑞玛防水科技有限公司 | 图形商标 | SBS I PY S 3 | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 46 | 建筑装饰装修材料 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 二道区禹通防水材料经销处 | 吉林艾德工贸有限责任公司防水卷材分公司 | 图形商标 | SBS I PY S 4mm | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 47 | 建筑装饰装修材料 | 聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材 | 二道区禹通防水材料经销处 | 辽阳百顺新材料科技有限公司 | 图形商标 | FS2 400g/m2 | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 48 | 建筑装饰装修材料 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 二道区添瑞物资经销处 | 盘锦禹兴防水建材有限公司 | 图形商标 | SBS I PY M PE 4 7.5 | 合格品 | 20200801 | 合格 |  |  |
| 49 | 建筑装饰装修材料 | 弹性体SBS改性沥青防水卷材 | 二道区聚源防水保温材料经销处 | 吉林省金施王建筑防水卷材料有限公司 | / | SBS I PY S PE 4 7.5 | 合格品 | 44059 | 合格 |  |  |
| 50 | 建筑装饰装修材料 | 聚乙烯丙纶高分子防水卷材 | 二道区聚源防水保温材料经销处 | 辽宁省大石桥市天瑞防水材料厂 | / | 300克/m2 | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 51 | 建筑装饰装修材料 | 聚乙烯丙/涤纶高分子防水卷材 | 二道区释佑物资经销处 | 辽宁省大石桥市天瑞防水材料厂 | / | FS2 300g/m2 | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 52 | 建筑装饰装修材料 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 二道区民富防水材料经销处 | 哈尔滨民富建材科技有限公司 | 图形商标 | FS2-100m×1 15m×0.8mm（400g） | 合格品 | 20200606 | 合格 |  |  |
| 53 | 建筑装饰装修材料 | SBS改性沥青防水卷材 | 二道区民富防水材料经销处 | 哈尔滨民富建材科技有限公司 | 图形商标 | SBS I PY PE PE4-10-20℃ | 合格品 | 20200408 | 合格 |  |  |
| 54 | 建筑装饰装修材料 | SBS改性沥青防水卷材 | 二道区民富防水材料经销处 | 哈尔滨民富建材科技有限公司 | 图形商标 | SBS I PY PE PE3-10-20℃ | 合格品 | 20200406 | 合格 |  |  |
| 55 | 建筑装饰装修材料 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 长春市二道区庆宇物资经销处 | 盘锦新恒远防水材料有限公司 | 图形商标 | SBS I PY M PE 4 7.5 | 合格品 | 2020052320200 | 合格 |  |  |
| 56 | 建筑装饰装修材料 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 吉林省富恒防水工程有限公司 | 盘锦家兴防水建材有限公司 | 图形商标 | SBS I PY S PE 4 7.5 | 合格品 | 44102 | 合格 |  |  |
| 57 | 建筑装饰装修材料 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 二道区海韵物资经销处 | 盘锦亿丰防水材料有限公司 | 图形商标 | SBS I PY S PE 4 7.5 | 合格品 | 44086 | 合格 |  |  |
| 58 | 建筑装饰装修材料 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 二道区海韵物资经销处 | 辽阳和元新材料科技有限公司 | / | FS2-87m×1.15m×0.8mm | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 59 | 建筑装饰装修材料 | 聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材 | 长春市二道区雨盾物资经销处 | 辽宁省辽阳市华宇防水材料厂 | 图形商标 | FS2 400g/m2 厚度：0.8mm | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 60 | 建筑装饰装修材料 | 聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材 | 长春市鹏翼防水保温材料有限公司 | 灯塔市艺霖防水材料厂 | 图形商标 | FS2 400g/m2 | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 61 | 建筑装饰装修材料 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 长春市鹏翼防水保温材料有限公司 | 灯塔市艺霖防水材料厂 | 奥佳牌图形商标 | SBS I PY PE PE 4 10 | 合格品 | 20201012 | 合格 |  |  |
| 62 | 建筑装饰装修材料 | 弹性体(SBS）改性沥青防水卷材 | 长春市二道区雨盾物资经销处 | 吉林省宏源防水材料有限公司 | 图形商标 | SBS-Ⅱ- PY-PE-PE-4-10 | 合格品 | 2020-10-22 | 合格 |  |  |
| 63 | 建筑装饰装修材料 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 二道区胜凯物资经销处 | 盘锦旭日辉防水材料有限公司 | / | SBS I PY S PE 4 7.5 | 合格品 | 2020.10.16 | 合格 |  |  |
| 64 | 建筑装饰装修材料 | 聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材 | 二道区通利王物资经销处 | 灯塔市建升防水材料厂 | / | 400g/m2 | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 65 | 建筑装饰装修材料 | 弹性体(SBS）改性沥青防水卷材 | 长春市二道区庆龙防水材料经销处 | 秦皇岛市吉百利防水材料有限公司 | 图形商标 | SBS Ⅰ-PY-PE-PE-4 | 合格品 | 2020-07-04/B12 | 合格 |  |  |
| 66 | 建筑装饰装修材料 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 二道区红升物资经销处 | 灯塔市亿迈隆新型防水材料厂 | / | FS2 厚0.8mm 400g/㎡ | 合格品 | 2020.10.10 | 合格 |  |  |
| 67 | 建筑装饰装修材料 | 聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材 | 宽城区雨展物资经销处 | 辽宁中申防水科技有限公司 | / | 300g/m2 | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 68 | 建筑装饰装修材料 | YSF-弹性体改性沥青（SBS）防水卷材 | 宽城区雨展物资经销处 | 天津市禹神建筑防水材料有限公司 | 禹神+图形商标 | SBS I PY PE PE 4 | 合格品 | 2020.10.24 | 合格 |  |  |
| 69 | 建筑装饰装修材料 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 宽城区雨展物资经销处 | 潍坊市宇虹防水材料（集团）有限公司 | 宇虹 | SBS I PY PE PE 3 10 | 合格品 | 20200829 | 合格 |  |  |
| 70 | 建筑装饰装修材料 | SBS改性沥青防水卷材 | 吉林省振涛建筑保温材料有限公司 | 建国伟业防水科技望都有限公司 | 建国防水+图形商标 | SBS Ⅱ PY PE PE 4.0 10 | 合格品 | / | 合格 |  |  |