塑料管材  产品质量市监督抽查结果

| 检验机构名称 | 长春市产品质量监督检验院 | 检验机构社会统一信用代码 | 12220100423204152T |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品种类 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 标称生产单位名称 | 标称商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 检验结论 | 主要不合格项目 | 备注 |
| 1 | 塑料管材 | PVC-U A型硬质聚氯乙烯建筑排水管材 | 长春生资市场东电物资经销处 | 吉林省长春市福名塑胶有限公司 | / | φ110×3.2mm | 合格品 | 44053 | 不合格 | 密度、拉伸屈服应力、断裂伸长率 |  |
| 2 | 塑料管材 | A型硬质聚氯乙烯（PVC-U）建筑排水管材 | 长春生资市场东电物资经销处 | 吉林省长春市福名塑胶有限公司 | / | φ50×2.0mm | 合格品 | 44087 | 不合格 | 密度、拉伸屈服应力、断裂伸长率 |  |
| 3 | 塑料管材 | 建筑排水管用PVC-U | 长春市金天德经贸有限公司 | 辽宁大宇塑胶制品有限公司 | 沈达宁图形商标 | φ110mm | 合格品 | 43997 | 不合格 | 密度、拉伸屈服应力、断裂伸长率 |  |
| 4 | 塑料管材 | 建筑排水管用PVC-U | 长春市金天德经贸有限公司 | 辽宁大宇塑胶制品有限公司 | 沈达宁图形商标 | φ50×20mm | 合格品 | 44092 | 不合格 | 密度、拉伸屈服应力、断裂伸长率 |  |
| 5 | 塑料管材 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 二道区百盛兴物资经销处 | 哈尔滨市道外区德林塑胶 | / | φ110×3.2（mm） | 合格品 | 43750 | 不合格 | 密度、拉伸屈服应力、断裂伸长率 |  |
| 6 | 塑料管材 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 二道区百盛兴物资经销处 | 哈尔滨市道外区德林塑胶 | / | φ75×2.3（mm） | 合格品 | 43641 | 不合格 | 密度、拉伸屈服应力、断裂伸长率 |  |
| 7 | 塑料管材 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 二道区金昊物资经销处 | 黑龙江省哈尔滨市长通塑胶制品厂 | / | φ110（mm) | 合格品 | / | 不合格 | 密度、拉伸屈服应力、断裂伸长率 |  |
| 8 | 塑料管材 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 二道区金昊物资经销处 | 黑龙江省哈尔滨市长通塑胶制品厂 | / | φ50（mm) | 合格品 | / | 不合格 | 密度、拉伸屈服应力、断裂伸长率 |  |
| 9 | 塑料管材 | PVC-U排水管材 | 长春市二道区帝旺物资经销处 | 辽宁利浩管业股份有限公司 | 图形商标 | φ110×3.2mm | 合格品 | 43727 | 不合格 | 密度、拉伸屈服应力、断裂伸长率 |  |
| 10 | 塑料管材 | PVC-U排水管材 | 长春市二道区帝旺物资经销处 | 辽宁利浩管业股份有限公司 | 图形商标 | φ50×2.0 | 合格品 | 42940 | 不合格 | 密度、拉伸屈服应力、断裂伸长率 |  |
| 11 | 塑料管材 | PVC-U聚乙烯排水管材 | 吉林省吉励塑胶有限公司 | 吉林省吉励塑胶有限公司 | 吉励 | dn110×en3.2（mm） | 合格品 | 26/09/2020 | 不合格 | 密度、拉伸屈服应力、断裂伸长率 |  |
| 12 | 塑料管材 | PVC-U排水管 | 二道区宏信长吉物资经销处 | 河北宏信塑胶工业有限公司 | 泓信 | φ75×2.3（mm） | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 13 | 塑料管材 | PVC-U排水管 | 二道区宏信长吉物资经销处 | 河北宏信塑胶工业有限公司 | 泓信 | φ50×2.0（mm） | 合格品 | 2020.08.31 | 合格 |  |  |
| 14 | 塑料管材 | 建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材 | 吉林省卓铭装饰工程有限公司 | 长春市响铃实业集团有限责任公司 | 响铃 | dn110×en3.2 | 合格品 | 44017 | 合格 |  |  |
| 15 | 塑料管材 | 建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材 | 吉林省卓铭装饰工程有限公司 | 长春市响铃实业集团有限责任公司 | 响铃 | dn50×en2.0mm | 合格品 | 44025 | 合格 |  |  |
| 16 | 塑料管材 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 长春市二道区文裕物资经销处 | 山东南山暖通新材料有限公司 | 南山牌 | dn75×en2.3mm | 合格品 | 2019.04.19 | 合格 |  |  |
| 17 | 塑料管材 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 长春市二道区文裕物资经销处 | 山东南山暖通新材料有限公司 | 南山牌 | dn50×en2.0mm | 合格品 | 2019.04.20 | 合格 |  |  |
| 18 | 塑料管材 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 长春市二道区兴纪龙管道经销处 | 长春联塑实业有限公司 | 图形商标 | dn50×2.0mm | 合格品 | 2020.08.21 | 合格 |  |  |
| 19 | 塑料管材 | 硬质聚氯乙烯（PVC-U）排水管 | 长春生资市场钟诚物资经销处 | 吉林省川隆塑胶制品有限公司 | 川隆 | Dn50×En2.0mm | 合格品 | 44079 | 合格 |  |  |
| 20 | 塑料管材 | 硬质聚氯乙烯（PVC-U）排水管 | 长春生资市场钟诚物资经销处 | 吉林省川隆塑胶制品有限公司 | 川隆 | Dn75×En2.3mm | 合格品 | 44043 | 合格 |  |  |
| 21 | 塑料管材 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 吉林省军翔管业有限公司 | 吉林省军翔管业有限公司 | / | φ50×2.0mm | 合格品 | 44089 | 合格 |  |  |
| 22 | 塑料管材 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 吉林省军翔管业有限公司 | 吉林省军翔管业有限公司 | / | φ75×2.3mm | 合格品 | 44035 | 合格 |  |  |
| 23 | 塑料管材 | 建筑排水用PVC-U管 | 长春市甲优商贸有限公司 | 长春联塑实业有限公司 | 联塑 | dn110×3.2mm | 合格品 | 2020.07.04 | 合格 |  |  |
| 24 | 塑料管材 | 建筑排水用PVC-U管 | 长春市甲优商贸有限公司 | 长春联塑实业有限公司 | 联塑 | dn160×4.0mm | 合格品 | 2020.09.12 | 合格 |  |  |
| 25 | 塑料管材 | 建筑排水用PVC-U管 | 长春市甲优商贸有限公司 | 长春联塑实业有限公司 | 联塑 | dn75×2.3mm | 合格品 | 2020.06.19 | 合格 |  |  |
| 26 | 塑料管材 | 建筑排水用PVC-U管 | 长春市甲优商贸有限公司 | 长春联塑实业有限公司 | 联塑 | dn50×2.0mm | 合格品 | 2020.07.06 | 合格 |  |  |
| 27 | 塑料管材 | 建筑排水用PVC-U管材 | 长春市二道区贞财建筑材料销售中心 | 吉林中财管道有限公司（L） | 图形商标：中财 | dn50×en2.0（mm） | 合格品 | L20051462 | 合格 |  |  |
| 28 | 塑料管材 | 建筑排水用PVC-U管材 | 长春市二道区贞财建筑材料销售中心 | 吉林中财管道有限公司（L） | 图形商标：中财 | dn75×en2.3（mm） | 合格品 | L20083060 | 合格 |  |  |
| 29 | 塑料管材 | 建筑排水用PVC-U管材 | 长春市二道区贞财建筑材料销售中心 | 吉林中财管道有限公司（L） | 图形商标：中财 | dn110×en3.2（mm） | 合格品 | L20082664 | 合格 |  |  |
| 30 | 塑料管材 | 建筑排水用PVC-U管材 | 长春市二道区贞财建筑材料销售中心 | 吉林中财管道有限公司（L） | 图形商标：中财 | dn160×en4.0（mm） | 合格品 | L20092863 | 合格 |  |  |
| 31 | 塑料管材 | 建筑排水用PVC-U管材 | 吉林中财管道有限公司 | 吉林中财管道有限公司 | 中财 | dn75×en2.3（mm） | 合格品 | 2020年08年30日 | 合格 |  |  |
| 32 | 塑料管材 | 建筑排水用PVC-U管材 | 吉林中财管道有限公司 | 吉林中财管道有限公司 | 中财 | dn110×en3.2（mm） | 合格品 | 2020年08年26日 | 合格 |  |  |
| 33 | 塑料管材 | 建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材 | 二道区才洋物资经销处 | 日丰企业（佛山）有限公司 | 图形商标 | dn75×en2.3（mm） | 合格品 | 20180718 | 合格 |  |  |
| 34 | 塑料管材 | 建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材 | 二道区才洋物资经销处 | 日丰企业（佛山）有限公司 | 图形商标 | dn110×en3.2（mm） | 合格品 | 20200924 | 合格 |  |  |
| 35 | 塑料管材 | 建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材 | 二道区才洋物资经销处 | 日丰企业（佛山）有限公司 | 图形商标 | dn50×en2.0（mm） | 合格品 | 20200711 | 合格 |  |  |
| 36 | 塑料管材 | 建筑排水用PVC-U管（A） | 长春联塑实业有限公司 | 长春联塑实业有限公司 | 联塑 | dn50×en2.0（mm） | 合格品 | 2020.09.15 | 合格 |  |  |
| 37 | 塑料管材 | PVC-U排水管材 | 吉林省宏麒塑胶科技有限公司 | 吉林省宏麒塑胶科技有限公司 | 宏乐 | dn50×en2.0（mm） | 合格品 | 44103 | 合格 |  |  |
| 38 | 塑料管材 | 建筑排水用PVC-U管（A） | 吉林省川隆塑胶制品有限公司长春凯利分公司 | 吉林省川隆塑胶制品有限公司 | 川隆 | dn110×En3.2 mm | 合格品 | 2020.5.22 | 合格 |  |  |
| 39 | 塑料管材 | 建筑排水用PVC-U管（A） | 吉林省川隆塑胶制品有限公司长春凯利分公司 | 吉林省川隆塑胶制品有限公司 | 川隆 | Dn75×En2.5 mm | 合格品 | 2020.5.5 | 合格 |  |  |
| 40 | 塑料管材 | 建筑排水用PVC-U管（A） | 吉林省川隆塑胶制品有限公司长春凯利分公司 | 吉林省川隆塑胶制品有限公司 | 川隆 | Dn50×En2.0 mm | 合格品 | 2020.6.1 | 合格 |  |  |
| 41 | 塑料管材 | 建筑排水用PVC-U管（A） | 吉林省川隆塑胶制品有限公司长春凯利分公司 | 吉林省川隆塑胶制品有限公司 | 川隆 | Dn160×En4.0 mm | 合格品 | 2020.6.1 | 合格 |  |  |
| 42 | 塑料管材 | 建筑排水用PVC-U管（A） | 长春市聚祥管业有限公司 | 吉林省天泽管业有限公司 | Tainzors | dn110×en3.2 mm | 合格品 | 2020.10.19 | 合格 |  |  |
| 43 | 塑料管材 | 建筑排水用PVC-U管（A） | 长春市聚祥管业有限公司 | 吉林省天泽管业有限公司 | Tainzors | dn50×en2.0 mm | 合格品 | 2020.10.19 | 合格 |  |  |
| 44 | 塑料管材 | 建筑排水用PVC-U管（A） | 长春市聚祥管业有限公司 | 吉林省天泽管业有限公司 | Tainzors | dn75×en2.3 mm | 合格品 | 2020.10.19 | 合格 |  |  |
| 45 | 塑料管材 | 建筑用排水硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 二道区吉顺源物资经销处 | 长春市福华塑胶有限公司 | 福琦 | φ50×2.0 | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 46 | 塑料管材 | 建筑用排水硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 二道区吉顺源物资经销处 | 长春市福华塑胶有限公司 | 福琦 | φ75×2.3 | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 47 | 塑料管材 | 建筑用排水硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 二道区吉顺源物资经销处 | 长春市福华塑胶有限公司 | 福琦 | φ110×3.2 | 合格品 | / | 合格 |  |  |
| 48 | 塑料管材 | PVC-U排水管材 | 长春市正权塑料管材厂 | 长春市正权塑料管材厂 | / | φ75×2.3mm | 合格品 | 2019.9.30 | 合格 |  |  |
| 49 | 塑料管材 | PVC-U排水管材 | 长春市正权塑料管材厂 | 长春市正权塑料管材厂 | / | φ110×3.2mm | 合格品 | 2019.9.29 | 合格 |  |  |