2022年长春市塑料制品产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者、提供者的待销、待提供使用的产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量、检样数量、备样数量见下表：

| 序号 | 产品类型 | 抽样数量 | 检样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可降解塑料袋 | 600g | 400g | 200g |
| 2 | 塑料餐具 |  |  |  |
| 3 | 塑料吸管 |  |  |  |
| 4 | 塑料购物袋 | 60只 | 30只 | 30只 |

2 检验依据

| 序号 | 产品类型 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可降解塑料袋 | 厚度及偏差 | GB/T 6672 |
|  |  | 提吊试验 | GB/T 38082中6.6.1 |
|  |  | 跌落试验 | GB/T 38082中6.6.2 |
|  |  | 漏水性 | GB/T 38082中6.6.3 |
|  |  | 封合强度 | QB/T 2358 |
|  |  | 落镖冲击 | GB/T 9639.1 |
|  |  | 生物降解性能 | GB/T 19277.1 |
| 2 | 塑料餐具 | 降解性能 | GB/T 19277.1 |
| 3 | 塑料吸管 | 生物降解率 | GB/T 19277.1 |
|  |  | 感官要求 | GB 4806.7中4.2 |
|  |  | 总迁移量 | GB 31604.8 |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2 |
|  |  | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9 |
|  |  | 脱色试验 | GB 31604.7 |
| 4 | 塑料购物袋 | 厚度及偏差 | GB/T 6672-2001 |
|  |  | 提吊试验 | GB/T 21661-2020中6.6.1 |
|  |  | 跌落试验 | GB/T 21661-2020中6.6.2 |
|  |  | 漏水性 | GB/T 21661-2020中6.6.3 |
|  |  | 封合强度 | QB/T 2358-1998 |
|  |  | 落镖冲击 | GB/T 9639.1-2008 A法 GB/T 21661-2020中6.6.5 |
| 注1：如样品标注经公示且现行有效的企业标准或产品明示质量要求时，依据的标准条款为该企业标准或产品明示的质量要求。如样品无现行有效的企业标准或产品明示质量要求时，按照发改环资〔2020〕80号及发改环资〔2020〕1146号文件要求，采用GB/T 21661-2020进行检验。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 18006.3-2020 一次性可降解餐饮具通用技术要求

GB/T 21661-2020《塑料购物袋》

GB/T 38082-2019 生物降解塑料购物袋

GB/T 41008-2021 生物降解饮用吸管

GB/T 41010-2021 生物降解塑料与制品降解性能及标识要求

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》发改环资〔2020〕80号

《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》发改环资〔2020〕1146号

《吉林省禁止生产销售和提供一次性不可降解塑料购物袋、塑料餐具规定》(吉林省人民政府令 第244号)

相关的法律法规、部门规章和规范。

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强

制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定（生物分解性能项目除外）。