2021年长春市食品相关产品产品质量监督抽查结果

| 序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 标称生产单位名称 | 标称商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 检验结论 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合袋 | 长春乾利彩印包装制品有限责任公司 | 长春乾利彩印包装制品有限责任公司 | / | 390×178/154+40 厚度：120μm | 合格品 | 2021.11.17/2110-064 | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 2 | 复合袋 | 长春乾利彩印包装制品有限责任公司 | 长春乾利彩印包装制品有限责任公司 | / | 340×235 厚度：160μm | 合格品 | 2021.11.21/2110-209 | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 3 | 复合袋 | 长春市晖翔塑料包装有限公司 | 长春市晖翔塑料包装有限公司 | / | 230×465×80 0.14mm | 合格品 | 2021.11.18/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 4 | 复合袋 | 长春市晖翔塑料包装有限公司 | 长春市晖翔塑料包装有限公司 | / | 180×390×60 0.14mm | 合格品 | 2021.11.18/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 5 | 复合膜 | 吉林省盐业包装制品有限公司 | 吉林省盐业包装制品有限公司 | / | 280×180×0.09mm | 合格品 | 2021.11.18/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 6 | 复合膜 | 吉林省盐业包装制品有限公司 | 吉林省盐业包装制品有限公司 | / | 254×185×0.09mm | 合格品 | 2021.11.06/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 7 | 复合袋 | 长春市龙斌塑料制品有限公司 | 长春市龙斌塑料制品有限公司 | / | 150mm×80mm×410mm 0.12mm | / | 2021.10.20/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 8 | 复合膜袋 | 长春市万辉塑料彩印有限公司 | 长春市万辉塑料彩印有限公司 | / | 50cm×23cm | 合格品 | 2021.11.17/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 9 | 复合膜袋 | 长春市万辉塑料彩印有限公司 | 长春市万辉塑料彩印有限公司 | / | 47cm×25cm | 合格品 | 2021.11.22/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 10 | 塑料编织袋 | 吉林新达包装有限公司 | 吉林新达包装有限公司 | / | 450×750mm | 合格品 | 2021.11.24/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 11 | 塑料编织袋 | 吉林新达包装有限公司 | 吉林新达包装有限公司 | / | 350×640mm | 合格品 | 2021.11.24/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 12 | 圆柱形复合罐 | 长春市永恒包装有限公司 | 长春市永恒包装有限公司 | / | 105g/个 | 合格品 | 2021.11.22/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 13 | PE膜 | 吉林省龙达塑料制品有限公司 | 吉林省龙达塑料制品有限公司 | / | 宽36.5cm×厚0.045mm | 合格品 | 2021.11.21/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 14 | PE膜 | 吉林省龙达塑料制品有限公司 | 吉林省龙达塑料制品有限公司 | / | 宽68cm×厚0.1mm | 合格品 | 2021.11.21/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 15 | 非复合袋 | 长春春和塑料包装有限公司 | 长春春和塑料包装有限公司 | / | 290×270×0.08mm | 合格品 | 2021.11.22/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 16 | PA/PE复合袋 | 长春春和塑料包装有限公司 | 长春春和塑料包装有限公司 | / | 275×200×0.085mm | 合格品 | 2021.11.22/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 17 | 食品直接接触用生物降解塑料袋 | 吉林中粮生物材料有限公司 | 吉林中粮生物材料有限公司 | / | 300mm×200mm×0.025mm 承重3kg | 合格品 | 2021.11.09/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 18 | 食品直接接触用生物降解塑料袋 | 吉林中粮生物材料有限公司 | 吉林中粮生物材料有限公司 | / | 360mm×320mm×0.025mm 承重3kg | 合格品 | 2021.11.09/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 19 | 双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜 | 吉林省天恒医药包装印务有限公司 | 吉林省天恒医药包装印务有限公司 | / | 100mm×0.13mm A类 | 合格品 | 2021.11.21/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 20 | 双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜 | 吉林省天恒医药包装印务有限公司 | 吉林省天恒医药包装印务有限公司 | / | 100mm×0.13mm A类 | 合格品 | 2021.11.21/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 21 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 长春市新日塑料包装制品有限公司 | 长春市新日塑料包装制品有限公司 | / | 816mm×0.112mm PE-LD薄膜 | 合格品 | 2021.11.07/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 22 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 长春市鹏乔塑料厂 | 长春市鹏乔塑料厂 | / | 500mm×0.065mm PE-LD/PE-LLD薄膜 | 合格品 | 2021.11.26/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 23 | 瓶盖 | 长春盛千塑料制品厂 | 长春盛千塑料制品厂 | / | ∅38mm | 合格品 | 2021.11.17/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 24 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶 | 吉林省天祥塑业有限公司 | 吉林省天祥塑业有限公司 | / | 5L/瓶 | / | 2021.11.25/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 25 | 塑料防盗瓶盖 | 吉林达利食品有限公司 | 吉林达利食品有限公司 | / | 2.55g | / | 2021.10.26/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 26 | 食品包装用聚酯（PET）塑料桶 | 吉林省百老泉酒业有限公司 | 吉林省百老泉酒业有限公司 | / | 1.5L/瓶 | / | 2021.10.27/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 27 | 瓶盖 | 吉林省铭程塑料制品有限公司 | 吉林省铭程塑料制品有限公司 | / | ∅54mm | 合格品 | 2021.11.23/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 28 | 瓶盖 | 吉林省铭程塑料制品有限公司 | 吉林省铭程塑料制品有限公司 | / | ∅54mm | 合格品 | 2021.11.23/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 29 | 聚酯（PET）瓶 | 吉林省金香源粮油有限公司 | 吉林省金香源粮油有限公司 | / | 900mL | 合格品 | 2021.11.10/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 30 | 聚酯（PET）瓶 | 长春老味道粮油有限公司 | 长春老味道粮油有限公司 | / | 900mL | 合格品 | 2021.11.23/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 31 | 聚酯（PET）瓶 | 长春老味道粮油有限公司 | 长春老味道粮油有限公司 | / | 5L | 合格品 | 2021.11.24/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 32 | PET瓶 | 吉林省龙达粮油有限公司 | 吉林省龙达粮油有限公司 | / | 5L | 合格品 | 2021.11.24/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 33 | 聚酯（PET）瓶 | 农安县万源粮油有限公司 | 农安县万源粮油有限公司 | / | 5L | 合格品 | 2021.11.25/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 34 | 聚酯（PET）瓶 | 农安县万源粮油有限公司 | 农安县万源粮油有限公司 | / | 5L | 合格品 | 2021.11.25/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 35 | PET瓶 | 长春天赐泉饮品有限公司 | 长春天赐泉饮品有限公司 | / | 700mL | 合格品 | 2021.9.23/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 36 | 食品接触用特定塑料容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）无汽饮料瓶 | 长春百事可乐饮料有限公司 | 长春百事可乐饮料有限公司 | / | 550mL | 合格品 | 2021.11.22/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 37 | 聚酯（PET）瓶 | 榆树市新世纪塑料包装有限公司 | 榆树市新世纪塑料包装有限公司 | / | 1L/瓶 | / | 2021.11.23/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 38 | 聚酯（PET）瓶 | 榆树市新世纪塑料包装有限公司 | 榆树市新世纪塑料包装有限公司 | / | 2.5L/瓶 | / | 2021.11.21/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 39 | 聚酯（PET）塑料瓶 | 榆树市天裕塑料厂 | 榆树市天裕塑料厂 | / | 480mL/瓶 | / | 2021.11.1/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 40 | 聚酯（PET）塑料瓶 | 榆树市天裕塑料厂 | 榆树市天裕塑料厂 | / | 1950mL/瓶 | / | 2021.11.17/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 41 | 聚酯（PET）塑料瓶 | 榆树市鸿高塑胶科技有限公司 | 榆树市鸿高塑胶科技有限公司 | / | 1L/瓶 | / | 2021.11.23/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 42 | 聚酯（PET）塑料瓶 | 榆树市鸿高塑胶科技有限公司 | 榆树市鸿高塑胶科技有限公司 | / | 2.5L/瓶 | / | 2021.11.21/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 43 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）碳酸饮料瓶 | 榆树市汇龙食品有限责任公司 | 榆树市汇龙食品有限责任公司 | / | 450mL/瓶 | / | 2021.11.5/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 44 | 聚酯（PET）瓶 | 德惠市惠成塑料制品有限公司 | 德惠市惠成塑料制品有限公司 | / | 1L/瓶 | / | 2021.11.22/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 45 | 洗洁精 | 长春市蓝佳净日用品有限公司 | 长春市蓝佳净日用品有限公司 | 优和 | 1.5kg | 合格品 | 2021.11.15/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 46 | 手洗餐具用洗涤剂 | 吉林省创辉环保科技有限公司 | 吉林省创辉环保科技有限公司 | 瞬捷 | 20kg | 合格品 | 2021.05.07/20210005 | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 47 | 手洗餐具洗涤剂 | 长春市鑫东工贸有限公司 | 长春市鑫东工贸有限公司 | 百世洁 | 5kg/桶 | 合格品 | 2021.09.27/- | 合格 | / | 吉林省产品质量监督检验院 |  |