2021年长春市电线电缆产品质量监督抽查结果

| 序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 标称生产单位名称 | 标称商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 检验结论 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃扁形电缆 | 二道区星际物资经销处 | 北京市双盛永安线缆有限公司 | 图形商标 | ZR-BLVVB 300/500V 2×6 | 合格品 | 2021.9.29 | 不合格 | 绝缘厚度、护套厚度 | 长春市产品质量监督检验院 | / |
| 2 | 沈凯牌电线电缆 | 二道区恒拓物资经销处 | 沈凯线缆有限公司 | 沈凯 | ZR BV 450/750V 2.5 | 合格品 | 2021-05-28 | 合格 | / | 长春市产品质量监督检验院 | / |
| 3 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 二道区哈缆电缆经营部 | 哈尔滨电缆（集团）有限公司 | 万里图形 | ZR-BV 450/750V 2.5 | 合格品 | 2021年8月26日 | 合格 | / | 长春市产品质量监督检验院 | / |
| 4 | 阻燃聚氯乙烯绝缘电线 | 长春市二道区诺盛物资经销处 | 北京津盛鑫泰电线电缆有限公司 | 鑫天海 | ZC-BV 450/750V 2.5 | 合格品 | 2021.9.5 | 合格 | / | 长春市产品质量监督检验院 | / |
| 5 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 二道区通盛达物资经销处 | 吉林盛大电缆有限公司 | 盛际 | 60227IEC01(BV) 450/750V 4 | 合格品 | 2021年6月20日 | 合格 | / | 长春市产品质量监督检验院 | / |
| 6 | 金力胜线缆 | 二道区亿海生物资经销处 | 吉林省金力特种电缆制造有限公司 | 金力胜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 4 | 合格品 | 2021年10月30日 | 合格 | / | 长春市产品质量监督检验院 | / |
| 7 | 聚氯乙烯绝缘阻燃C类电线 | 二道区瑞帆物资经销处 | 智圣电缆有限公司 | 智圣电缆 | ZC-BV 450/750V 2.5 | 合格品 | 2021.10.9 | 合格 | / | 长春市产品质量监督检验院 | / |
| 8 | 聚氯乙烯绝缘阻燃C类电线 | 二道区东昇物资经销处 | 长春市大港线缆有限公司 | 鑫锦江 | ZC-BV 450/750V 4 | 合格品 | 2020.4.14 | 合格 | / | 长春市产品质量监督检验院 | / |
| 9 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 二道区拓疆物资经销处 | 泰丰线缆有限公司 | 图形商标 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5 | 合格品 | 2020.5.26 | 合格 | / | 长春市产品质量监督检验院 | / |
| 10 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 长春通利特缆电缆制造有限公司 | 长春通利特缆电缆制造有限公司 | 图形商标 | ZR-BV 450/750 4 | 合格品 | 2021.09.21 | 合格 | / | 长春市产品质量监督检验院 | / |
| 11 | 聚氯乙烯绝缘阻燃D类电线 | 长春通利特缆电缆制造有限公司 | 长春通利特缆电缆制造有限公司 | 图形商标 | ZD-BV 450/750V 2.5 | 合格品 | 2021.10.01 | 合格 | / | 长春市产品质量监督检验院 | / |
| 12 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 吉林省金力特种电缆制造有限公司 | 吉林省金力特种电缆制造有限公司 | 金力胜图形 | 60227IEC01(BV) 450/750V 4 | 合格品 | 2021年11月23日 | 合格 | / | 长春市产品质量监督检验院 | / |
| 13 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 吉林省金力特种电缆制造有限公司 | 吉林省金力特种电缆制造有限公司 | 金力胜图形 | 60227 IEC01(BV) 4 | 合格品 | 2021年11月23日 | 合格 | / | 长春市产品质量监督检验院 | / |
| 14 | 正泰电缆 | 二道区鑫明达物资经销处 | 浙江正泰电缆有限公司 | 正泰电线电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 6 | 合格品 | 2019年9月29日 | 合格 | / | 长春市产品质量监督检验院 | / |
| 15 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 吉林省亿隆特种电缆制造有限公司 | 吉林省亿隆特种电缆制造有限公司 | 亿隆电缆图形 | 60227 IEC01(BV) 450/750V 4 | 合格品 | 2021.05 | 合格 | / | 长春市产品质量监督检验院 | / |
| 16 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 二道区吉轩物资经销处 | 北京京成昆仑线缆有限公司 | 图形商标 | RVV 450/750V 2×2.5 （60227IEC53(RVV) 300/500V 2×2.5） | 合格品 | 2021-09 | 不合格 | 导体电阻、护套厚度 | 长春市产品质量监督检验院 | / |
| 17 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 吉林省亿隆特种电缆制造有限公司 | 吉林省亿隆特种电缆制造有限公司 | 亿隆电缆图标 | 60227 IEC01(BV) 450/750 2.5 | 合格品 | 2021.08 | 合格 | / | 长春市产品质量监督检验院 | / |
| 18 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 吉林省乐强线缆制造有限公司 | 东莞市民兴电缆有限公司 | 民兴电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 4 | 合格品 | 2021年4月09日 | 合格 | / | 长春市产品质量监督检验院 | / |
| 19 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 长春市鑫金源电线电缆厂 | 长春市鑫金源电线电缆厂 | ---- | 60227IEC01（BV）450/750V 2.5 | 合格品 | 2021.08.16 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 20 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 吉林省煌泰贸易有限公司 | 浙江正泰网络技术有限公司 | ---- | ZR-BV 450/750V 2.5 | 合格品 | 2018年10月28日 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 21 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 吉林省煌泰贸易有限公司 | 浙江正泰网络技术有限公司 | ---- | ZR-BV 450/750V 2.5 | 合格品 | 2018年10月28日 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 22 | 聚氯乙烯阻燃绝缘电线 | 二道区轩瑞物资经销处 | 长春市津迅达线缆有限公司 | ---- | ZR-BV 450/750V 2.5 | 合格品 | 2021 06 23 | 不合格 | 导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度 | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 23 | 聚氯乙烯阻燃绝缘电线 | 二道区轩瑞物资经销处 | 长春市祥友线缆有限公司 | ---- | ZR-BV 450/750V 2.5 | 合格品 | 2021 11 02 | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度 | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 24 | 聚氯乙烯绝缘阻燃C类电线 | 二道区正标津达线缆经销处 | 黑龙江津达线缆有限公司 | 图形+津达线缆 | ZC-BV 450/750V 2.5 | 合格品 | 2021年10月9日 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 25 | 聚氯乙烯绝缘阻燃C类电线 | 二道区正标津达线缆经销处 | 黑龙江津达线缆有限公司 | 图形+津达线缆 | ZC-BV 450/750V 4 | 合格品 | 2021年10月13日 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 26 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 吉林省吉泰电线电缆有限公司 | 吉林省吉泰电线电缆有限公司 | ---- | 60227IEC01（BV）450/750V 4 | 合格品 | 2021-05-10 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 27 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 吉林省吉泰电线电缆有限公司 | 吉林省吉泰电线电缆有限公司 | ---- | 60227IEC01（BV）450/750V 2.5 | 合格品 | 2021-06-20 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 28 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 二道区仕铭物资经销处 | 长春市鑫金源电线电缆厂 | ---- | 60227IEC01（BV）450/750V 2.5 | 合格品 | 2021.04.13 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 29 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 二道区仕铭物资经销处 | 吉林省金力特种电缆制造有限公司 | 金力胜 | 60227IEC01（BV）450/750V 2.5 | 合格品 | 2021年10月20日 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 30 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 二道区迦晟物资经销处 | 北京通汇坤宇电线有限公司 | 长津安达 | ZR-BV 450/750V 4 | 合格品 | 2018.10.05 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 31 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 二道区迦晟物资经销处 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 寶勝 | 60227IEC01（BV）450/750V 4 | 合格品 | 2018.09.29 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 32 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 二道区迦晟物资经销处 | 长春市金跃电线电缆有限公司 | 金跃 | ZR-BV 450/750V 4 | 合格品 | 2020.3.1 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 33 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 二道区冠力物资经销处 | 吉林省金力特种电缆制造有限公司 | 金力胜 | 60227IEC01（BV）450/750V 2.5 | 合格品 | 2021年9月15日 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 34 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 二道区冠力物资经销处 | 吉林省金力特种电缆制造有限公司 | 金力胜 | 60227IEC01（BV）450/750V 2.5 | 合格品 | 2021年10月15日 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 35 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 长春市二道区金羽物资经销处 | 吉林省金力特种电缆制造有限公司 | 金力胜 | 60227IEC01（BV）450/750V 4 | 合格品 | 2021年9月20日 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 |  |
| 36 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 长春市二道区金羽物资经销处 | 吉林省金力特种电缆制造有限公司 | 金力胜 | 60227IEC01（BV）450/750V 4 | 合格品 | 2021年9月30日 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 |  |