长春市2023年儿童鞋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

儿童鞋产品抽样数量具体见下表。

表1 儿童鞋产品抽样数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 （双） | 检验样品数量 （双） | 备用样品数量 （双） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴幼儿鞋（鞋号不大于170） | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 儿童鞋（鞋号大于170，不大于250） | 3 | 2 | 1 |

2 检验依据

表2 儿童鞋产品检验项目及依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 GB/T 19941.1-2019 |
| 2 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2005 GB/T 19942-2019 |
| 3 | 重金属总量 | QB/T 4340-2012 |
| 4 | 邻苯二甲酸酯 | ISO/TS 16181：2011 |
| 5 | N-亚硝基胺 | GB/T 24153-2009 |
| 6 | 六价铬 | GB/T 22807-2008 GB/T 22807-2019 |
| 7 | 断针检测 | GB 30585-2014 |
| 8 | 可触及锐利边缘、尖端 | GB 6675.2-2014 |
| 9 | 可拆卸的附件 | GB 30585-2014 GB 6675.2-2014 |
| 10 | 小附件抗拉强力 | GB 30585-2014 |
| 11 | 有效跟高 | GB 30585-2014 |
| 12 | 露出的钉尖 | GB 30585-2014 |
| 备注： 1.布面童胶鞋测试7-12项，其他儿童鞋（儿童皮鞋、儿童旅游鞋、儿童皮凉鞋）测试1-12项。 2.仅对适用项目进行检测。遇不适用项目不进行判定。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 20400-2006  皮革和毛皮 有害物质限量

GB 25036-2010  布面童胶鞋

GB/T 25036-2021 布面童胶鞋

GB 30585-2014  儿童鞋安全技术规范

QB/T 2880-2016  儿童皮鞋

QB/T 4331-2012  儿童旅游鞋

QB/T 4331-2021  儿童旅游鞋

QB/T 4546-2013  儿童皮凉鞋

QB/T 4546-2021  儿童皮凉鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。