长春市2023年奶嘴产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

标准口径奶嘴每批次抽取样品28个，其中22个作为检验用样品，6个作为备用样品；宽口径奶嘴每批次抽取样品22个，其中18个作为检验用样品，4个作为备用样品。

2 检验依据

表1 奶嘴产品检验项目及依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
|  | 感官要求 | GB 4806.2-2015 |
|  | 挥发性物质e | GB 28482-2012 |
|  | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
|  | 锌迁移量 | GB 31604.42-2016 |
|  | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
|  | 2,2’-亚甲基双-（4-甲基-6-叔丁基苯酚）迁移量a | GB 28482-2012 b |
|  | 2,6-二叔丁基对甲苯酚迁移量a | GB 28482-2012 |
|  | N-亚硝胺和N-亚硝胺基物质释放量c | GB 28482-2012 d、 GB/T 24153-2009 |
|  | 标签标识 | GB 4806.2-2015 |
| a：该项目仅适用于天然橡胶、顺式-1，4-聚异戊二烯橡胶奶嘴； b: 模拟物和迁移试验条件同总迁移量; c: 该项目以单位质量奶嘴中N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物（在特定条件下，可经过亚硝基化反应生成N-亚硝胺的物质）的释放质量计； d: 为满足检出限要求，可根据需要调整取样量和标准工作溶液的浓度范围； e：该项目仅适用于硅橡胶奶嘴； |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4806.2-2015  食品安全国家标准 奶嘴

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。