长春市2023年学生校服产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品8套/件，其中4套/件作为检验用样品，4套/件作为备用样品。

若样品面积过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。

2 检验依据

表1 学生校服产品检验项目及依据

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 甲醛 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH值 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸、碱汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
|  | 重金属（铅、镉） | GB/T 30157-2013 |
|  | 附件锐利性 | GB/T 31702-2015 |
|  | 绳带 | GB 31701-2015 |
|  | 残留金属针 | GB 31701-2015 |
|  | 耐皂洗色牢度 | GB/T 3921-2008 |
|  | 接缝强力 | GB/T 13773.1-2008 GB/T 3923.1-2013 FZ/T 01031-2016 |
|  | 纤维含量 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 或GB/T 2910.4-2022（该标准于2022-12-30发布，于2023-07-01实施） GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 GB/T 2910.101-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013 |
|  | 使用说明 | GB/T 5296.4-2012 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701-2015  婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 31888-2015  中小学生校服

GB/T 23328-2009  机织学生服

GB/T 22854-2009  针织学生服

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。