**长春市2023年合成树脂乳液内墙涂料（面漆）**

**产品质量监督抽查实施细则**

**1 抽样方法**

1.1抽样型号或规格

抽取产品应为同一类别、同一规格的产品，优先抽取主导产品。

1.2抽样方法、基数及数量

1.2.1以随机抽样的方式(掷色子、扑克牌法等)在被抽样生产者、销售者的代销产品中抽取。

1.2.2在被抽样生产者、销售者的代销产品中抽样时，每个批次抽取2个完整包装桶（且不少于5kg/桶），其中1桶作检验样品，另1桶为备用样品。

1.2.3抽样基数满足抽样数量即可。

**2 检验依据**

表1 合成树脂乳液内墙涂料（面漆）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
|
| 1 | 对比率 | GB/T23981-2009 |
| 2 | 耐碱性（24h） | GB/T9265-2009 |
| 3 | 耐洗刷性 | GB/T9266-2009 |
| 4 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T23986-2009 |
| 5 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量 | GB/T23990-2009 |
| 6 | 甲醛含量 | GB/T23993-2009 |

注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**3 判定规则**

3.1依据标准

GB/T9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》

GB18582-2020 《建筑用墙面涂料中有害物质限量》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。