长春市2023年人造板产品质量监督抽查实施细则

- 1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用扑克牌法等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可。随机抽样取5张产品，其中检验样品抽取3张，备用样品抽取2张。

- 2检验依据

表1人造板（细木工板）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 |
| 2 | 横向静曲强度 | GB/T 17657 |
| 3 | 表面胶和强度 | GB/T 17657 |
| 4 | 浸渍剥离性能 | GB/T 17657 |

表2人造板（普通胶合板）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 17657 |
| 3 | 浸渍剥离 | GB/T 17657 |
| 4 | 胶合强度 | GB/T 17657 |

表3 人造板（浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 |
| 2 | 横向静曲强度 | GB/T 17657 |
| 3 | 表面胶和强度 | GB/T 17657 |
| 4 | 浸渍剥离 | GB/T 17657 |
| 5 | 表面耐磨 | GB/T 17657 |
| 6 | 胶合强度 | GB/T 17657 |

表4人造板（刨花板）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 17657 |
| 3 | 表面胶和强度 | GB/T 17657 |
| 4 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 17657 |
| 5 | 内胶合强度 | GB/T 17657 |
| 6 | 握螺钉力 | GB/T 17657 |

表5人造板（中密度纤维板）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 17657 |
| 3 | 弹性模量 | GB/T 17657 |
| 4 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 17657 |
| 5 | 内结合强度 | GB/T 17657 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检测项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用。凡是不注日期的文件，其最新版本适用。

- 3判定规则

3.1依据标准

GB/T 5849-2016《细木工板》；

GB/T 9846-2015《普通胶合板》；

GB/T 4897-2015《刨花板》；

GB/T 11718-2021《中密度纤维板》；

GB/T 11718-2009《中密度纤维板》

GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

注：2022年6月1日之前生产中密度纤维板，按照GB/T 11718-2009执行检验；2022年6月1日之后生产中密度纤维板，按照GB/T 11718-2021执行检验。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。