# **长春市2023年防水材料产品质量监督抽查实施细则**

**1 抽样方法**

1.1抽样型号或规格

抽取产品应为同一类别、同一规格的产品，优先抽取主导产品。

1.2抽样方法、基数及数量

1.2.1以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

1.2.2检验数量

a．弹性体改性沥青防水卷材

在批中随机抽取两卷试样，第一卷作为检验与备用样试样卷，第二卷为单项复验样试样卷。将第一卷切除距外层卷头2.5m后，顺纵向切取全幅卷材试样两块，一块检验样品，另一块为备用样品。每块长度为1.5m。第二卷用同样方法切取全幅卷材两块，一块为单项复验样品，另一块为备用复验样品，每块长度1m。

b．高分子防水材料（片材）

在批中随机抽取一卷试样。将该卷切除距外层端部0.3m后，顺纵向切取全幅卷材试样六块，每块长度1m，其中三块用于检验及单项复验，另三块为备用复验样品。

1.2.3抽样基数满足抽样数量即可。

**2 检验依据**

　　表1弹性体改性沥青防水卷材检验项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 可溶物含量 | GB/T328.26-2007 |
| 2 | 耐热性 | GB/T328.11-2007 |
| 3 | 低温柔性 | GB/T328.14-2007 |
| 4 | 不透水性 | GB/T328.10-2007 |
| 5 | 最大峰拉力 | GB/T328.8-2007 |
| 6 | 最大峰时延伸率 | GB/T328.8-2007 |
| 7 | 渗油性 | GB18242-2008 |
| 8 | 接缝剥离强度 | GB/T328.20-2007 |

表2高分子防水材料第一部分：片材 检验项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
|
| 1 | 拉伸强度（常温23℃） | GB18173.1-2012 |
| 2 | 拉断伸长率（常温23℃） | GB18173.1-2012 |
| 3 | 撕裂强度 | GB/T529-2008 |
| 4 | 不透水性 | GB18173.1-2012 |
| 5 | 低温弯折 | GB18173.1-2012 |
| 6 | 加热伸缩量 | GB18173.1-2012 |
| 7 | 耐碱性 | GB/T1690-2012 |
| 8 | 复合强度（FS2型表层与芯层） | GB18173.1-2012 |

注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**3 判定规则**

3.1依据标准

GB18242-2008 弹性体改性沥青防水卷材

GB18173.1-2012 高分子防水材料 第一部分：片材

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。