长春市2023年煤炭产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

1.1民用散煤每批次抽样数量按GB/T 475-2008《商品煤样人工采取方法》中的规定进行确定；

从静止煤堆中随机取30个点位分别取样（总量少于1000t时最小子样数不少于10个），混匀采用锥堆四分法缩分，现场制备成粒度小于13mm的煤样2份，每份质量不少于15kg；两份样品一份作为检验样品，一份作为备用样品。

1.2民用型煤每批次抽样数量按GB 34170-2017《商品煤质量 民用型煤》中的规定进行确定。

蜂窝煤：

从蜂窝煤库房或集中存放地随机抽取五块蜂窝煤，再随机抽取其中两块分别封存，一块按照GB/T 474制备样品后进行质量指标试验；一块留存。

其他型煤：

按照GB/T 474-2008《煤样的制备方法》中规定的棋盘法或条带截取法采样，至少采取样品两份，每份质量不少于4.0kg，分别封存。一份按照GB/T 474-2008制备样品后进行质量指标检验，一份留存。

2 检验依据

表1 民用散煤

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水分 | GB/T 212-2008 |
| 2 | 灰分 | GB/T 212-2008 |
| 3 | 挥发分 | GB/T 212-2008 |
| 4 | 全硫 | GB/T 214-2007 |
| 5 | 磷含量 | GB/T 216-2003 |
| 6 | 砷含量 | GB/T 3058-2019 |
| 7 | 氯含量 | GB/T 3558-2014 |
| 8 | 氟含量 | GB/T 4633-2014 |
| 9 | 汞含量 | GB/T 16659-2008 |

表2 民用型煤

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水分 | GB/T 212-2008 |
| 2 | 挥发分 | GB/T 212-2008 |
| 3 | 全硫 | GB/T 214-2007 |
| 4 | 发热量 | GB/T 213-2008 |
| 5 | 磷含量 | GB/T 216-2003 |
| 6 | 砷含量 | GB/T 3058-2019 |
| 7 | 氯含量 | GB/T 3558-2014 |
| 8 | 氟含量 | GB/T 4633-2014 |
| 9 | 汞含量 | GB/T 16659-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 34169-2017 商品煤质量 民用散煤

GB 34170-2017 商品煤质量 民用型煤

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。